Цветные кладочные смеси

- «PEREL SL, VL, NL»

- Описание

- Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.

В зависимости от водопоглощения кирпича цветные кладочные смеси Perel подразделяются на 3 основные группы: Perel SL (для кирпича с водопоглощением 5-12%), Perel VL (5-15%), Perel NL (0-5%).

При выполнении кладочных работ очень важно использовать высококачественные кладочные смеси, потому что именно кладка является самым слабым местом конструкций, выполняемых из кирпича. Швы занимают всего лишь 15-20% площади кирпичной кладки, однако, при использовании некачественного кладочного раствора именно здесь возникает больше всего нежелательных дефектов, таких как снижение прочности конструкции, появление трещин, выделение солей (высолы), выцветание и т.д.

Для решения данных проблем в цветных кладочных смесях Perel используют:

- Цемент М500 Д0 – высококачественный бездобавочный цемент, рекомендуемый европейскими экспертами. Использование данной марки цемента максимально снижает риск выделения солей и ухудшения прочности конструкции.

- Высококачественный, мытый, фракционный песок, с тщательно подобранным соотношением между ними - предотвращает попадание в раствор глины и вредных примесей, приводящих снижение прочности и растрескиванию. Атщательный подбор фракций песка и использование доломитовой муки позволяет увеличить прочность и срок эксплуатации ЦКС.

3.    Минеральные цветовые пигменты  - Байферокс компания  «Байер АГ», Германия. Их использование этих пигментов дает высокую стабильность цвета, шов невосприимчивость к атмосферным осадками солнечным лучам.

4.    Полимерные добавки - позволяют улучшить первичную адгезию материала, его стабильность, а также прочность и водостойкость самого покрытия.

5.       Полимерная добавка, предотвращающая высолообразование.

Дополнительные преимущества цветных кладочных смесей Perel:

- стабильное качество смеси (благодаря заводскому производству);

- легкое приготовление и использование раствора;

- раствор не пачкает лицевую сторону;

- полная наполняемость швов;

- быстрый набор прочности;

- хорошая адгезия к элементам кладки;

| Технические характеристики | Perel SL | Perel VL | Perel NL |
| --- | --- | --- | --- |
| Применяется для кирпича с водопоглащением, % | 5-12 | 5-15 | 0-5 |
| Влажность сухой смеси, не более, масс%. | 0,3 |  |
| Максимальная фракция наполнителя, мм | 1,25 | 3,5 | 3,5 |
| Расход воды затворения, л/кг | 0,15-0,18 |  |
| Подвижность растворной смеси, см | Пк2 (5-6) |  |
| Время жизни, ч | 2 |  |
| Прочность на сжатие в 28 суток, МПа | 15 | 20 | 20 |
| Адгезия через 28 суток, МПа, не менее | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Морозостойкость, не менее | F50 |  |
| Температура применения, оС | +5…+30 |  |
| Количество цветов | 14 |  |

Требования к основанию

Основание и кладочный материал должно быть прочным, твердым, очищенным от пыли и грязи.

Способ применения

Смесь засыпать в емкость с чистой водой (из расчета 7,5-9 литров воды на 50 кг сухой смеси) и перемешать механизированным способом до получения однородной массы (около 5 минут). Дать раствору отстояться 3-5 минут, после чего перемешать в течение 2-3 минут. Консистенция раствора жестко-пластичная. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок или заполнителей. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания,  без добавления воды.

Нанесение смеси производить в соответствие с СНиП 3.03.01-87.

Во время высыхания смесь должна быть защищена от повышенной влажности, высоких температур и прямых солнечных лучей.

Расход смеси

| Формат кирпича, расход сухой смеси на1 кирпич (кг) |  |
| --- | --- |
| NF 240x115x71 | 0,8-1 |
| DF 240x115x52 | 0,7-0,9 |
| 2DF 240x115x113 | 0,9-1,1 |
| RF 240x115x61 | 0,7-0,9 |
| 3DF 240x175x113 | 1,3-1,6 |

Упаковка

Бумажные мешки по 50 кг.

Хранение

Хранить в оригинальной упаковке на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Гарантийный срок хранения упакованных смесей составляет 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

При работе используйте очки, резиновые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу и в глаза – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу.